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                                            Technologický postup ETICS 

1. NÁVRH SYSTÉMU 

Je navržena vhodná skladba souvrství vzhledem k jejímu podkladu (zdivo z plných cihel) a k uvažovanému provozu v budově – souvrství vyhovuje. Jednotlivé vrstvy jsou navrženy ve správné tloušťce. Požadavky na mechanickou odolnost, tepelně-izolační vlastnosti, požárně-bezpečnostní vlastnosti a vlhkostně-technické vlastnosti dle platné legislativy a technických norem jsou splněny. Navržená skladba: 

- hydrofobní silikonová tenkovrstvá probarvená omítka 1,5 mm 

- minerální penetrační nátěr 

- cementový lepící tmel + sklovláknitá tkanina 160 g/m2  5 mm 

- zapuštěné talířové hmoždinky s plastovým trnem 
- tepelný izolant EPS 70-F,  λ = 0,038 W/m.K 120 -150 mm 
- cementový lepící tmel 5 mm 
- vyrovnávací vrstva
- podkladní konstrukce
2. PRACOVNÍ POSTUP 

2.1. Objektová připravenost, připravenost podkladu 
Před zahájením prací je třeba nejprve provést vizuální kontrolu podkladu, tj. nejsou-li na podkladních konstrukcích mokrá místa, drolivá místa, výkvěty či případné nečistoty). 
Následně se provede kontrola dotykem dlaně, tj. není-li podklad promrzlý, zaprášený, drolivý, mokrý. Nevyhovující podklady je třeba před začátkem prací řádně upravit. Tzn.: dojde k omytí podkladní konstrukce tlakovou vodou (v případě přítomnosti mastnoty vodou s přídavkem čistidla).

Před zahájením prací budou provedeny výtažné zkoušky, které stanoví druh použitých hmoždinek. 

Provádění ETICS obecně vychází z požadavků ČSN 73 2901 - Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS), ETAG 004 - Vnější kontaktní tepelně izolační systémy s omítkou a dalších souvisejících právních předpisů a technických norem. Vnější zateplení bude provedeno výhradně jen vnějším kontaktním kompozitním zateplovacím systémem (ETICS) s evropským certifikátem podle ETAG 004. 

Požadavky požární bezpečnosti: 

Zateplovací systém certifikovaný podle ETAG 004 s třídou reakce na oheň minimálně B-s1,d0 podle ČSN EN 13501-1 a indexem šíření plamene is = 0,00 mm/min dle ČSN 73 0863 Požárně technické vlastnosti hmot. 

Mechanická odolnost: 

Zateplovací systém (ETICS) musí vykazovat mechanickou odolnost proti nárazu min. 15J. Doporučuje se, aby zateplovací systém (ETICS) v oblasti vstupů vykazoval minimálně do výšky dospělého člověka zvýšenou mechanickou odolnost kategorie I/60J dle ETAG 004. Předpokládá se dvojitá perlinka v základní vrstvě ETICS. 

Odolnost proti vzniku trhlin: 

Zateplovací systém (ETICS) musí být v celé ploše mechanicky odolný s armovací vrstvou na minerální bázi s vlákny. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. 

2.2. Instalace lešení 
Okolo obvodového pláště objektu bude vybudováno pracovní fasádní lešení. 
Lešení bude modulové dvouřadé, rámové, kotvené do fasády objektu. Jedná se o lehké ocelové lešení, dle únosnosti bude lešení zatříděno do 2. třídy (max. zatížení 1,5 kN/m2 ). Lešení bude realizováno dle ČSN 73 8101 a dle ČSN EN 12811-1-1, v případě jakýchkoli nejasností dojde ke konzultaci se statikem (firmy/výrobce). Za každých okolností musí být pracovník chráněn před pádem z výšky. Pracovníci budou při práci na výstavbě lešení jištěni pomocí postroje s úvazem připevněným k pevné konstrukci lešení. 
Důraz bude kladen na založení systému lešení. Založení bude realizováno na silné podkladní fošny pomocí stavitelných patek, do kterých se ručně osadí systémové ocelové rámy lešení (nesmí dojít na zakládání na kousky prken, cihel atp.). Pomocí stavitelných šroubovacích patek se rámy vyrovnají do jedné roviny, kontrola dle vodováhy. Následně dojde ručně k usazení ocelových profilovaných lešeňových podlážek do „U“ profilů v rámech. Takto bude lešení postupně budováno odspodu směrem nahoru kolem obvodového pláště objektu. Každé páté pole bude opatřeno diagonálními ztužidly, která budou probíhat odshora až dolů. Ztužení ve vodorovné rovině zajišťuje vlastní tuhost ocelových podlážek. Ztužení v příčné rovině zajišťuje vlastní tuhost ocelových lešeňových rámů. Každé patro bude disponovat alespoň dvěma výstupovými podlahami s integrovaným zasouvacím žebříkem, plocha otvoru min. 0,6x0,5 m. Veškeré podlážky budou disponovat tzv. okopovým prknem vysokým min. 150 mm. 
Po každých 4 či 8 metrech po výšce lešení bude lešení kotveno do obvodového pláště objektu. Kotvení bude provedeno pomocí tzv. dlouhé kotvy. Nejdříve dojde k vyvrtání otvoru do zdiva pomocí příklepové el. vrtačky s vrtákem opatřeným vysokopevnostními vidiovými destičkami. Pro správnou hloubku vrtání bude na vrtačce nastaven tyčový doraz. Do vyvrtaného otvoru se pomocí kladiva ručně zatluče hmoždinka. Následně se do hmoždinky ručně zašroubuje kotevní prut s okem; zašroubován bude tak hluboko, aby došlo k dokonalému napojení na kotevní trubku. Dlouhá kotevní trubka se pomocí objímek osadí na ocelový lešeňový rám v jeho horní části (pod podlážkami) a připojí se pomocí háčku k oku kotevního prutu.
Lešení bude vybaveno zábradlím. Zábradlí bude provedeno ze dvou trubek, horní bude umístěna ve výšce 1100 mm nad podlážkou, spodní trubka cca 600 mm nad podlážkou. Zábradlí bude kotveno k rámovým konstrukcím pomocí třecích klínů, které se kladivem zatlučou do příslušných otvorů. Koncové rámy budou taktéž opatřeny příčným zábradlím. Z důvodu vytvoření prostoru pro tepelnou izolaci bude lešení instalováno cca 300 mm od líce fasády. Požadavek normy ČSN 73 8101 na nejmenší odstup lešení od fasády bez zábradlí je 250 mm. Z tohoto důvodu bude lešení opatřeno zábradlími po obou stranách. Poté, co bude nalepen tepelný izolant, bude možno vnitřní lešení demontovat. 

Zábradlí budou ve svých pracovních výškách disponovat elektrickými vrátky. Ty musejí být pevně připevněny k ocelovým rámům lešení pomocí objímek. Statik stanoví maximální přípustné zatížení, které může vrátek zvedat. 

Z důvodu ochrany EPS a pracovníků před UV zářením bude lešení z vnější strany opatřeno odshora až dolů krycími sítěmi. Sítě budou k lešení připevněny pomocí vázacího drátu a štípacích kleští. Kontrola: Lešení bude založeno na silných podkladních fošnách a na stavitelných patkách. Lešení bude srovnáno do vodorovné roviny, kontrola vodováhou. Diagonální ztužení bude provedeno v každém pátém poli. Kotvení bude provedeno po 4 či 8 metech. Budou osazena okopová prkna a zábradlí ve správné výšce. Odstup lešení od objektu bude cca 300 mm.

2.3. Příprava podkladu 
Z povrchu podkladové konstrukce (omítka/zdivo) budou ručně pomocí špachtle odstraněny hrubé vystupující nečistoty a nesoudržné části (cementové mléko, malta atp.). 
Podklad bude dále důkladně očištěn (ometen) od prachu a nesoudržných zbytků. 
Případné kaverny a vady v ploše podkladu (otvory po spínacích tyčích bednění atp.) budou vyplněny opravným cementovým tmelem.
Suchá směs cementového opravného tmelu se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem v kýblu na homogenní hladkou hmotu, nechá se 5 minut odstát, poté se opět krátce promíchá a ihned nanáší ručně ocelovým hladítkem na podklad. Nanesený tmel bude zcela vyplňovat případné kaverny a spáry, bude zarovnán do plochy podkladní konstrukce. Takto upravený podklad se nechá vytvrdnout minimálně 2 dny. 
Materiál je možno zpracovávat za teplot prostředí a podkladu nad +5°C. K aplikaci nesmí dojít za deště. 
Kontrola: Povrch podkladních konstrukcí bude v celé ploše bezprašný, bez nečistot a lokálních výstupků a důlků. Rovinnost bude dosahovat max. odchylky ±10mm/2m délky. 
2.4. Instalace zakládací lišty 
Následně bude na podklad instalována zakládací lišta pro tepelný izolant tloušťky 120 mm až 150 mm. Zakládací systémová soklová lišta bude z PVC s okapnicí a integrovanou výztužnou sklotextilní tkaninou. 
Zakládací lišta, kterou je tepelný izolant založen nad terénem, je potenciálně místem, kudy může požár vstoupit do tepelněizolační vrstvy. Zakládací sada od společnosti HPI-CZ představuje systém založení ETICS z pěnového polystyrenu (EPS) nad terénem se zvýšenou požární odolností. 
Systém HPI-CZ byl testován v akreditované laboratoři, kde vyhověl zkoušce podle normy ČSN ISO 13785-1 a tím bylo prokázáno splnění požadavků normy ČSN 73 0810: 2016 – Požární bezpečnost staveb. Toto řešení lze využít v kontaktních zateplovacích systémech všech výrobců.
Nejdříve dojde k vynesení vodorovné roviny, v které bude zakládací lišta umístěna. Rovina bude zakreslena na povrch obvodového pláště pomocí nivelačního přístroje, vodováhy, tužky, úhelníku a ocelového pravítka. Vodorovnost bude kontrolována vodováhou a nivelačním přístrojem. Dále dojde k přiložení zakládací lišty k váhorysu a označení děr pro vyvrtání otvoru. K vyvrtání otvoru do zdiva dojde pomocí příklepové el. vrtačky s vrtákem správného průměru opatřeným vysokopevnostními vidiovými destičkami. Pro správnou hloubku vrtání bude na vrtačce nastaven tyčový doraz. Do vyvrtaného otvoru se pomocí kladiva ručně zatluče hmoždinka. Následně se 5 zakládací lišta přiloží ke stěně a přišroubuje se pomocí akumulátorové vrtačky a šrouby s podložkami. Kotvení zakládací lišty bude alespoň 3x/bm. Zakládací profil se podkládá distančními podložkami tak, aby nebyl zvlněný. Mezi zakládacími profily se nechá dilatační mezera 2 – 3 mm, spojí se plastovými nacvakávacími spojkami. Nároží bude tvořeno samostatným rohovým (vnitřním/vnějším) profilem. Po celou dobu je nutné dodržovat vodorovnou rovinu. 
Kontrola: Zakládací lišta je umístěna nad stávajícím soklem. Lišta je po celém obvodu objektu umístěna vodorovně – kontrola vodováhou a nivelačním přístrojem. Kotvení soklové lišty k podkladu bude min. ve třech místech na 1 metr délky. 
2.5. Lepení tepelného izolantu 
Bez nutnosti jakékoli technologické přestávky dojde ihned po instalaci zakládací soklové PVC lišty k lepení tepelného izolantu k podkladu. 
Jako izolant bude použit pěnový samozhášivý fasádní polystyren EPS 70-F tl. 120 mm -150 mm a s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ maximálně 0,038 W/m.K. 
K lepení desek tepelné izolace bude použit mrazuvzdorný flexibilní cementový lepící tmel. Pevnost v tlaku min. 6,0 MPa, třída reakce na oheň A1. 
Tepelný izolant i lepící tmel musejí splňovat veškeré požadavky ETAG 004. 
Suchá směs lepícího tmelu se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem na homogenní hladkou hmotu, nechá se 5 minut odstát, poté se opět krátce promíchá a ihned nanáší na desku tepelného izolantu. Nanášení tmelu na desku TI bude provedeno pomocí ocelového hladítka tak, že se vytvoří po obvodu desky TI rámeček šíře cca 50 mm a do středu desky se nanesou 3 terče tmelu o průměru cca 50 mm. Po přitlačení desky k podkladu musí slepená plocha tvořit minimálně 40% plochy desky TI (tepelné izolace). 
Desky se lepí v rámci objektu odspodu směrem nahoru, větším rozměrem desky vodorovně, na sraz. Desky se lepí na vazbu – ideální přesah je ½ desky, minimální přesah je 200 mm. Nikdy nesmí vznikat křížový spoj, či průběžná spára (vč. nároží). Spáry mezi deskami nesmí být vyplněny lepícím tmelem. Spáry do 10 mm lze vyplnit montážní PUR pěnou aplikovanou ze spreje, po zatvrdnutí se zařízne zalamovacím nožem. Spáry větší než 10 mm se vyplňují přířezem ze stejného tepelného izolantu. Desky musí být kladeny vodorovně – kontrola průběžně vodováhou. Polystyren bude rozměrově upravován na místě dle potřeby pomocí ruční pily, zalamovacího nože a hladítkem s hrubou síťkou. Při lepení desky TI u rohů otvorů nesmí docházet k průběžné spáře ve vodorovném ani svislém směru, přebývající část se odřízne dodatečně (tzv. „hokejka“ musí být min. 150 mm široká a vysoká). Spoje desek nesmí ležet na průběžných trhlinách. TI desky se nesmí lepit přes dilatační spáry, ty se řeší pomocí dilatačních profilů. Rozmístění izolantu v ETICS musí být v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení. 
Jako izolant na vnější ostění bude použit pěnový polystyrén XPS tl. 30 mm s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti λ maximálně 0,033 W/m.K. Lepení viz. výše.

Mezi tepelný izolant a rámy oken budou přilepeny systémové samolepící APU lišty s integrovanou výztužnou síťovinou pro vytvoření dokonalého přechodu. Budou rozměrově upraveny pomocí pracovních nůžek. Větrací prostupy budou opatřeny plastovými tvarovkami. U oken budou dále osazeny speciální plastové parapetní E-profily s integrovanou výztužnou tkaninou, které umožňují dilataci parapetního plechu a zabraňují odmrzání omítky. 
Lepící tmel se nechá vytvrdnout 1 - 2 dny. Materiál je možno zpracovávat za teplot prostředí a podkladu nad +5°C. K aplikaci nesmí dojít za deště. S postupem stavby bude demontováno vnitřní zábradlí na lešení a uskladněno v uzamykatelném staveništním skladu materiálu
Kontrola: Lepeno vodorovně na sraz a vazbu, případné spáry vyplněny vhodným materiálem (přířez/PUR). Deska přilepena k podkladu min. 40% své plochy. Pozor na průběžné spáry a křížové spáry. Správné osazení APU lišt, větracích profilů, parapetních profilů. 
2.6. Kotvení tepelného izolantu 
Po uplynutí technologické pauzy pro vytvrzení cementového lepícího tmelu 1 – 2 dny bude tepelný izolant přikotven k podkladní konstrukci pomocí talířových hmoždinek s plastovým trnem. Před montáží izolantu bude provedena výtažná zkouška. Kotvení bude prováděno dle kotevního plánu. Pro zamezení negativního vlivu tepelných mostů budou zásadně použity jen hmoždinky s tepelně izolační zátkou tloušťky 25 mm a průměru 64 mm z příslušného izolantu pro zapuštěnou montáž. Kotevní hloubka dle podkladu a pokynů výrobce hmoždinek. Hmoždinky musí splňovat požadavky ETAG 014. 
Zápustné talířové hmoždinky s plastovým trnem průměru 8 mm budou dlouhé 175 mm (120mm až 150 mm TI + 50 mm kotvení + 10 mm lepidlo + 20 mm omítka – 25 mm zapuštění), resp. 195 mm a 215 mm. Hmoždinky budou na zateplené fasádě rozmístěny dle kotevního plánu. Tzn. hmoždinky budou rozmístěny dle schématu 6ks/m2 . Dvě hmoždinky do středu TI desky, 4 hmoždinek do T-spojů po obvodě desky. 
Nejdříve dojde k vyvrtání otvoru do podkladu pomocí příklepové el. vrtačky s vrtákem správného průměru (8 mm) opatřeným vysokopevnostními vidiovými destičkami. Pro správnou hloubku vrtání  bude na vrtačce osazen nástavec pro zápustnou montáž (hloubka 25 mm), který do EPS vyvrtá kruhový otvor pro hlavu hmoždinky ve správné hloubce. Do vyvrtaného otvoru se poté vloží talířová hmoždinka a úderem kladiva se aktivuje plastový trn. Poté budou otvory s hmoždinkami zakryty zápustkami z EPS 70-F.
Kontrola: Kotveno dle kotevního plánu – 6 ks/m2 . Hmoždinky musí být zapuštěné 25 mm v TI. Musí být aktivované, správně umístěné ve spárách. Nesmějí být uvolněné ani poškozené. 
2.7. Armovací stěrka 
Bez nutnosti jakékoli technologické přestávky dojde ihned po dokončení prací na kotvení TI k podkladu k vytvoření tzv. armovací stěrky pomocí cementového lepícího tmelu a sklotextilní výztužné tkaniny. 
Jako stěrka bude použit mrazuvzdorný flexibilní cementový lepící tmel. Pevnost v tlaku min. 6,0 MPa, třída reakce na oheň A1. 
Do základní vrstvy zateplovacího systému bude použita armovací síťovina s gramáží 160 g/m2 a pevností v tahu > 2200 N/50mm dle ČSN EN 13496, velikost ok musí být max. 6x6 mm. 
Výztužná tkanina i lepící tmel musejí splňovat veškeré požadavky ETAG 004. K aplikaci výztužné stěrky smí dojít nejpozději do 14 dnů od započetí prací na lepení TI k podkladu, jinak dochází vlivem UV záření k nevratné degradaci povrchu a je nutné jej celý přebrousit. 
Nejdříve dojde ručně k zbroušení povrchu TI pomocí hladítek s hrubou síťkou. Zbroušeny budou přechody mezi jednotlivými deskami a mezi zápustkami tak, aby byly eliminovány ostré výškové přechody. Nesmí dojít k přílišnému zbroušení a tím oslabení vrstvy tepelné izolace. 
Následně budou okenní a dveřní otvory zakryty pomocí fólie proti znečištění. Fólie bude nalepena na lepící část APU lišt; po dokončení finálního omítání objektu bude fólie stržena a APU lišty budou zalomeny. 
Suchá směs lepícího tmelu se vsype do předepsaného množství vody a důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem na 7 homogenní hladkou hmotu, nechá se 5 minut odstát, poté se opět krátce promíchá a ihned nanáší na tepelný izolant. Nanášení tmelu na desku TI bude provedeno pomocí zubového ocelového hladítka s výškou zubu 5 mm. Práce budou v rámci objektu probíhat odshora dolů. Nejdříve se nanese vrstva lepícího tmelu na tepelný izolant, poté se do něho plošně vtlačí výztužná sklotextilní tkanina za současného odvíjení role s tkaninou odshora dolů. Vtláčení do tmelu bude probíhat od středu k okrajům. Tkanina bude ještě následně překryta cca 1 mm lepícího tmelu; musí být umístěna cca v 1/3 tl. armovací stěrky od horního povrchu. Mezi jednotlivými pásy tkaniny budou vytvářeny přesahy šíře min. 100 mm; a to jak v ploše, tak i v napojení na rohy a nadpraží a zakládací lištu. Pokládání tkaniny před nanesením lepícího tmelu je nepřípustné. Povrch musí být rovinný a hladký. 
V rámci aplikace armovací stěrky budou do rohů ostění a objektu vloženy speciální plastové rohově profily s integrovanou výztužnou tkaninou; to se týká i okapnicových profilů v nadpraží výplní otvorů a v konstrukčních fasádních převisech, dále se to týká profilů pro nalepení parapetních plechů. Rozměrové úpravy profilů budou provedeny pomocí pracovních kleští. 
U okenních a dveřních otvorů budou rohy vyztuženy diagonálně umístěnými přířezy výztužné tkaniny o min. rozměrech 300x200 mm. Tkanina bude rozměrově upravena pomocí pracovních nůžek a metru. Přířezy budou vtlačeny do lepícího tmelu stejným způsobem jako tkanina v ploše objektu. 
Lepící tmel se nechá vyzrát min. 5 dní (1 den na 1 mm tl. stěrky). Materiál je možno zpracovávat za teplot prostředí a podkladu od +5°C do +30°C. Činnost nesmí probíhat za deště. 
Kontrola: Výztužná tkanina je umístěná v horní třetině armovací stěrky. Jsou dodrženy přesahy min. 100 mm. Jsou osazeny veškeré systémové lišty a profily. Dále bude zkontrolována rovinnost povrchu, maximální přípustná odchylka v rovinnosti povrchu činí ±2mm/2m délky, měřeno 2m latí s podložkami a kalibrovaným klínem. 
2.8. Penetrační nátěr 
Po uplynutí technologické pauzy 5 dnů pro vytvrzení armovací stěrky bude její povrch opatřen penetračním nátěrem z důvodu omezení a sjednocení savosti podkladu, vytvoření bezprašného podkladu a zpevnění povrchových vrstev. 
Penetrace bude před použitím řádně rozmíchána (protřepána v originálním balení – plastových kanistrech), přelita do kýblů a zředěna v poměru 1:1 (penetrace:voda) a znovu promíchána. Bude rovnoměrně nanesena na podklad pomocí štětce/štětky. Namíchaný nátěr je nutno občas v kýblu promísit z důvodu případného usazování hrubých částic. Penetrace se po aplikaci nechá řádně vyschnout 1 den. 
Materiál je možno zpracovávat za teplot prostředí a podkladu v rozmezí +5°C až +30°C. Činnost nesmí probíhat za deště. 
Kontrola: Nanesení penetrace bude provedeno celoplošně. 
2.9. Povrchová úprava 
Po vyschnutí penetračního nátěru (technologická pauza 1 den od ukončení aplikace) bude na připravený podklad aplikována tenkovrstvá vodoodpudivá silikonová omítka zrnitosti 1,5 mm v tl. 1,5 mm. Povrchová úprava ploch bude provedena omítkou s přísadou proti plísním a řasám. Ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy omítky musí být vzhledem k zajištění paropropustnosti sd < 0,3m (EN ISO 7783-2). Barevný odstín povrchové úpravy nesmí mít stupeň odrazivosti světla menší než 30%. Silikonová omítka se v originálních nádobách důkladně rozmíchá rychloběžným míchadlem na homogenní hladkou hmotu, poté se ihned nanáší na podklad. Nanášení omítky provedeno v tloušťce zrna (1,5 mm) pomocí ocelového hladítka. Práce budou v rámci objektu probíhat odshora dolů; je nutné omítku nanést na celý objekt bez pracovní pauzy. Omítka musí být nanášena tzv. čerstvá do čerstvé, tzn. okraje nanesené plochy nesmí před pokračováním zasychat. 
Po nanesení ocelovým hladítkem se povrch upraví do požadované struktury pomocí hladítka z tvrdého plastu (PVC). Otvory po lešenářských kotvách budou utěsněny systémovými ucpávkami z pěnové hmoty a následně provedena povrchová úprava. 
Materiál je možno zpracovávat za teplot prostředí a podkladu v rozmezí +5°C až +30°C. Předpokládaná spotřeba materiálu je 2,3 kg/m2 . Činnost nesmí probíhat za deště. Takto nanesená omítka bude zrát cca 2 dny (1 den na 1 mm tl. omítky). 
Kontrola: Nanesení omítky bude provedeno celoplošně, žádné rozdíly v odstínech. Dále bude zkontrolována rovinnost povrchu, maximální přípustná odchylka v rovinnosti povrchu činí ±2mm/2m délky, měřeno 2m latí s podložkami a kalibrovaným klínem. 
2.10 Kontrola kvality
Zakládací lišta bude ve vodorovné poloze a ve výšce dané PD. Desky TI budou kladeny na sraz s vazbou, příp. spáry vyplněny vhodným materiálem. TI bude kotven dle kotevního plánu, desky budou zabroušeny do roviny. Osazení veškerých systémových lišt a profilů, rohy budou rovné a svislé. Armovací stěrka bude provedena v požadované tloušťce, výztužná tkanina bude mít předepsané přesahy. Maximální dovolená odchylka v rovinnosti povrchu činí ±2mm/2m délky, měřeno 2m latí s podložkami a kalibrovaným klínem. Bude kladen důraz na dodržení veškerých technologických přestávek. 
3. PRACOVNÍ POMŮCKY 
Instalace lešení - vodováha, el. vrtačka, kladivo, metr, vidiový vrták, štípačky obuv, rukavice, helma, postroj 
Příprava podkladu-  kýbl, špachtle, koště, el. míchadlo, el. vrátek, zednická lžíce, ocel. hladítko obuv, rukavice, ochranné brýle, helma, respirátor 
Zakládací lišta - nivelační přístroj, vodováha, tužka, úhelník, ocelové pravítko, el. vrtačka, vidiový vrták, kladivo, AKU vrtačka, obuv, rukavice, helma 
Lepení TI - el. míchadlo, zubové ocel. hladítko, zednická lžíce, kýbl, hladítko se síťkou, pila, tužka, úhelník, metr, zalamovací nůž, pracovní nůžky, obuv, rukavice, helma 
Kotvení TI - el. vrtačka, vidiový vrták, kladivo obuv, rukavice, ochranné brýle, helma 
Armovací stěrka - el. míchadlo, kýbl, zubové ocel. hladítko, hladítko se síťkou, kleště, nůžky obuv, rukavice, respirátor, helma 
Penetrace - kýbl, štětec, štětka obuv, rukavice, helma 
Povrchová úprava - el. míchadlo, ocel. hladítko, PVC hladítko, obuv, rukavice, helma 
Kontroly - 2m lať s podložkami a kalibrovaným klínem, elektroodporový vlhkoměr, Schmidtovo kladívko, vodováha, nivelační přístroj
4. SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA 
4.1. Skladování materiálu
Veškerý stavební materiál potřebný k realizaci zateplení obvodového pláště objektu bude skladován na staveništi vně objektu ve 2 uzamykatelných ocelových kontejnerech o rozměrech 6,0x2,5 m určených ke skladování stavebního materiálu a dále na venkovním zastřešeném prostoru pro skladování stavebního rozměru. Materiál dopravený na pracoviště bude umístěn tak, aby nepřekážel žádným profesím v činnosti a pohybu po pracovišti.

4.2. Přeprava materiálu 

Staveništní doprava: svislá doprava - el. vrátek; vodorovná doprava - ručně, kolečko. Mimostaveništní doprava: automobilová. 
5. BOZP 

Před zahájením stavebních prací musí být všichni zaměstnanci prokazatelně seznámeni s problematikou stavby a příslušnými technologickými předpisy a pracovními postupy. Rovněž musí být prokazatelně seznámeni se zásadami ochrany zdraví a poskytování první pomoci. Při práci nejezte, nekuřte a bezpodmínečně použijte odpovídající oděv, obuv a osobní ochranné pracovní pomůcky. Jedná se především o pracovní přilby, ochranné rukavice, pevnou pracovní obuv, v mokrém prostředí gumové holínky, ochranné brýle a ochranný oděv s reflexními prvky. Na pracovišti musí být přítomny minimálně 2 osoby. 

6. OŽP 

Odpady budou shromažďovány utříděně a budou zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem. Odpad bude zařazován pro účely nakládání s odpadem podle katalogu odpadů a příslušné kategorie. V průběhu provádění stavebních prací bude prováděna průběžná evidence odpadů a způsob nakládání s ním za každý druh samostatně. Nakládání s chemickými látkami se bude řídit dle Zákona č.356/2003 Sb. Výrobky, látky a přípravky budou skladovány pouze v originálních obalech, aby nemohlo dojít k záměně. Pokud dojde k použití náhradích obalů, budou obsahovat předepsaná označení látek.
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